NOMBRE:

Sikaflex -1ª

DESCRIPCIÓN:

Sikaflex -1a es un sellador elástico de alto desempeño, de un solo componente, con base en poliuretano, para el sello de juntas arquitectónicas o estructurales con fuertes movimientos.

USOS:

-Juntas en muros y techos compuestos por losas o elementos de concreto, madera,

fibrocemento y vidrio.

-Juntas estructurales que se mueven debido a cambios de temperatura o de

humedad, cargas dinámicas, asentamientos o viento.

-Juntas entre los más diversos materiales de construcción como: madera, concreto,

mortero, asbesto-cemento, acero, aluminio y vidrio. La adherencia es menor sobre

sustratos lisos (no porosos) por lo que se recomienda utilizar Sikaflex Primer 429.

-Juntas compuestas por materiales de diferente naturaleza, para compensar

diferencias de módulo elástico y de coeficiente de dilatación.

-Juntas verticales y horizontales en albercas y tanques de agua potable con

Sikaflex Primer 429.

-Juntas en tanques de almacenamiento en la industria de alimentos y bebidas con

Sikaflex Primer 429.

RENDIMIENTO:

3.0 m lineales en junta de 1 cm ancho por 1 cm profundo.

6.0 m lineales en junta triangular de 1 cm ancho por 1 cm profundo

**Presentación:**

Cartucho de 300 ml.

Salchicha de 600 ml.

**Color:**

Blanco, gris, negro. Almendra

**Durabilidad:** 6 años.

Imagen:

MARCA: Sika