NOMBRE:

SikaGrout® Constructor

DESCRIPCIÓN:

SikaGrout® Constructor es un mortero listo para uso en procesos constructivos generales, de consistencias fluida y semifluida, compuesto de cemento, agregados de granulometría controlada, aditivos fluidificantes y reductores de agua adecuadamente dosificados para controlar los cambios de volumen

USOS:

-Nivelación de placas base y bases de equipos, columnas, trabes y otros  
elementos estructurales con áreas no extensas (recorrido del producto  
debajo de la placa base de hasta 1 m).  
-Como relleno de expansión controlada en áreas confinadas  
 -Anclaje de pernos y otras fijaciones.  
 -Relleno de conexiones angostas en elementos de concreto normal o  
prefabricado.  
- Aplicaciones que requieran rápido desarrollo de resistencias.  
- Trabajos de reparación estructural del concreto.

RENDIMIENTO:  
12 litros de relleno por saco de 22 kg (a consistencia fluida)

**Espesor de aplicación:** Mínimo de 10 mm, máximo 50 mm.

Para mayores espesores agregar gravilla de 10 a 12 mm.

**Presentación:** Saco de 22 kg  
**Color:** Gris Concreto  
**Durabilidad:** 6 años.

Imagen:

MARCA: Sika